## Slide 1
SEMICONDUCTORES Y DIODOS
(2/2)
TEMA 9
FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO
EXAMEN
12+7/02/21
10:00 – 12:30…
ONLINE – Escenario A

## Slide 2
TEMA 9: SEMICONDUCTORES
Y DIODOS
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
Niveles de Energía y Conductividad en Sólidos:
Conductores, Semiconductores y Aislantes
Tipos de Semiconductores: Ecuación de Neutralidad. Interés del Dopaje
Generación y Recombinación de Pares
Electrón-Hueco: Ley de Acción de Masas
Corrientes en un Semiconductor:
Corriente de Desplazamiento y Corriente de Difusión
Unión PN en equilibrio y polarizada
Curva Característica y Modelización de un Diodo
T1: 22/01/21
T2: 20/01/21
T3: 20/01/21

## Slide 3
BV
BC
-
+
BV
BC
9.3 GENERACIÓN Y RECOMBINACIÓN DE PARES
ELECTRÓN-HUECO. LEY DE ACCIÓN DE MASAS
Es más probable a menor Egap y mayor T
La velocidad de recombinación tiende a igualar a la velocidad de generación
Es más probable a mayor T, n y p
-
+
e-
h
Son procesos simultáneos
GENERACIÓN
RECOMBINACIÓN
por excitación
térmica
(robando E
a agitación
molecular)

## Slide 4
 Como ni es constante para cada T y semiconductor,
en equilibrio, para cualquier dopaje:
Eg: Egap(T,semiconductor)
 La proporcionalidad refleja que en un semiconductor ni,
y al estar relacionadas con ella: n, p, , R e I, son todas
muy sensibles a cambios en T
K : Cte. de Boltzmann
n p = cte.
n p = ni2
Ley de acción de masas
Alcanzada la igualdad a una T (equilibrio), no varían n y p, y:
ni: n o p en semiconductor intrínseco correspondiente en equilibrio a esa T (ni = pi)

## Slide 5
 La generación se produce también por frenado de partículas en el semiconductor (detectores) o por absorción de OEM en él (detectores, fotodiodo, LDR, célula solar), siendo mayor cuanto mayor es la intensidad del haz incidente. Con esta generación adicional no hay equilibrio y no se verifica la ley de acción de masas. Si es cte. se alcanzará un estado estacionario. Si cesa, el semic. evoluciona hasta alcanzar de nuevo el equilibrio
 Si se dopa un semiconductor intrínseco buscando aumentar la concentración de e- , n, o de huecos, p, con la ionización de las impurezas, se incrementa, también, la recombinación, que tiende a reducir n y p. Esta castiga, sobre todo, al portador que no se trata de aumentar, y lo hace en la misma medida que el aumento que se consigue para el otro, ya que en equilibrio np=cte.. Si se dopa por igual, la rec. hace que n y p no varíen
n p = ni2

## Slide 6
9.4 CORRIENTES EN UN SEMICONDUCTOR:
DESPLAZAMIENTO Y DIFUSIÓN
 El desplazamiento de los e- y h que se produce en un semiconductor es igual al de los e- en un conductor (Tema 4):
 Es debida a la aplicación de un E (de una ddp)
La corriente, considerando Q+, circula en el sentido de E, en el que cae V, en sentido contrario al gradiente (V)
Aparece el V, no simplemente la ddp, porque
lo relevante es la ddp por unidad de longitud
Ley de Ohm
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
6

## Slide 7
 =
e + h = nee + peh
E
BC
BV
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Rozamiento:
Ec  ET
Campo: EP  Ec
E
h como e-, pero al revés
En semiconductores el VHall (su valor y sentido) depende de n, p y las movilidades
(tiene 2 contribuciones)
Representación de las corrientes de electrones y de huecos considerando el esquema de bandas de energía de un solido
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
7

## Slide 8
 Es debida a una diferencia de concentración de e- o h
 El movimiento de e- o h, según el caso, y la agitación térmica, tienden a igualar la concentración de e- o la de h, respectivamente, en el semiconductor
El proceso se puede ver como una mezcla de e- o h de zonas con diferente concentración extendida a todo el semiconductor
9.4 CORRIENTES EN UN SEMICONDUCTOR:
DESPLAZAMIENTO Y DIFUSIÓN
Y cada mezcla, a su vez, se puede entender como una corriente neta (una corriente mayor hacia menor concentración menos una menor en sentido contrario)
La corriente total sería la suma de la de e- y la de h
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
8

## Slide 9
D: Coeficiente de Difusión
Da cuenta de como de fácil es la difusión (como  en la conducción), depende del material y crece con T
(el “+” por considerar Q+)
Ley de Fick
 Ambas corrientes tienden a igualar las concentraciones,
son proporcionales al gradiente de su concentración y ocurren en sentido contrario a él
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
9

## Slide 10
9.5 UNIÓN PN
SIN POLARIZAR
(sin aplicar una ddp)
N
P
Las diferencias de concentraciones generan corrientes de difusión
e-: Minoritarios Mayoritarios
h: Mayoritarios Minoritarios
 Las corrientes dan lugar a excesos de carga a ambos lados de la unión
+
+
+
+
-
-
-
-
Son los portadores que llegan, más las impurezas ionizadas sin compensar que dejan los que se van
P N: IDIF h
P N: IDIF e-
Mayor presencia en BC + BV de portadores de carga:
“N”egativa
“P”ositiva
(el cristal es neutro por las impurezas ionizadas)
(frontera entre una región P y otra N en un mismo semiconductor)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
10

## Slide 11
 Los excesos de carga crean E, que genera corrientes de desplazamiento
9.5 UNIÓN PN
SIN POLARIZAR
(sin aplicar una ddp)
N
P
e-: Minoritarios Mayoritarios
h: Mayoritarios Minoritarios
+
+
+
+
-
-
-
-
Mayor presencia en BC + BV de portadores de carga:
“N”egativa
“P”ositiva
(el cristal es neutro por las impurezas ionizadas)
(frontera entre una región P y otra N en un mismo semiconductor)
P N: IDES e-
P N: IDES h
E
 Son despreciables frente a las de difusión, al asociarse a portadores minoritarios, y tienen sentido contrario
E se opone a la difusión: Solo los portadores con mayor EC cruzan la zona con excesos, transformando EC en EP (como pasa al lanzar objetos al techo), lo que aumenta el tamaño de la zona
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
11

## Slide 12
N
P
+
+
+
+
-
-
-
-
Región de Carga
Espacial (RCE)
Región Neutra
Región Neutra
Al pasar el tiempo, los excesos y la zona en que están, por existir las IDIF, aumentan
Todo esto ocurre hasta que se igualan las IDIF y las IDES, hasta que las corrientes netas son nulas (equilibrio)
A partir de ahí no varían ni E, ni los excesos, ni la zona en que están (RCE)
Esto hace crecer el E
Al aumentar E, crecen las IDES y disminuyen las IDIF. Las corrientes netas de e- y h, las “reales”, disminuyen
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
12

## Slide 13
En la unión se alcanza entonces una ddp o barrera de potencial que se llama: Potencial de Contacto (V0)
V0  10-1 V
BV
BC
eV0 = EP
eV0
V0 crece con T y al dopar (al haber mayores gradientes), ya que la difusión es mayor y requiere un E mayor para contrarrestarla
Solo los e- en BC, o h en BV, con una EC superior a la barrera, a EP, han cruzado transformando EC en EP. Al alcanzarse V0 no cruza ninguno
N
P
+
+
+
+
-
-
-
-
E
BV
BC
-
EP
EC
EP
EC
+
EP
EP
Multiplicada por “e” sería una EP o barrera de EP (para e- sube hacia “”)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
13

## Slide 14
POLARIZADA
(con ddp aplicada)
N
P
+
+
+
+
-
-
-
-
POLARIZACIÓN DIRECTA
(caída de V en sentido PN)
+
-
Los portadores mayoritarios de zonas neutras se tienden a acercar a la unión más que los excesos a alejarse:
La polarización es opuesta a la barrera:
 Las IDIF suben y las IDES bajan
Aparece una I “grande” (de Q+) neta en sentido P  N
Se dice que la unión conduce
BV
BC
e(V0-V)
 Las IDIF se deben a port. mayoritarios
BV
BC
e-
Deben pasar de BC a BV,
al ser minoritarios en P. Pierden E (LED emite luz)
La RCE se estrecha
La barrera se reduce (baja el E)
(no se compensan)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15
El paso de un e- de la BC a la BV, que suele ocurrir desde el mínimo de energía de una al máximo de la otra, le produce una pérdida de energía (Egap). Si el mínimo y el máximo se tienen para distinta dirección de movimiento del e-, también le produce un cambio en su dirección de movimiento. La emisión de la energía pérdida como OEM (luz), en vez de cederla a la red cristalina, es más probable si no hay cambio de dirección (gap directo). Esto se debe a que la cantidad de movimiento de una OEM es pequeña y no puede dar cuenta del cambio, hace falta también la interacción con el cristal. Y esta necesaria concurrencia disminuye la probabilidad de la emisión de OEM, y hace crecer la de interactuar el e- solo con la red cristalina
En el Si y en el Ge no hay gap directo, en el GaAs y GaP sí,
por eso se usan en LEDs
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
15

## Slide 16
BV
BC
e(V0+V)
-
+
Los portadores mayoritarios de zonas neutras se tienden a alejar de la unión más que los excesos a acercarse:
La polarización es a favor de la barrera:
POLARIZADA
(con ddp aplicada)
N
P
+
+
+
+
-
-
-
-
Aparece una I “pequeña” (de Q+) neta en sentido N  P
Se dice que la unión no conduce
 Las IDES se deben a port. minoritarios
BV
BC
e-
Deben pasar de BV a BC, al ser mayoritarios en N.
Ganan E (LED no emite luz)
POLARIZACIÓN INVERSA
(caída de V en sentido NP)
La RCE se ensancha
La barrera se agranda (sube el E)
 Las IDIF bajan y las IDES suben
(no se compensan)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
16

## Slide 17
 La unión PN es la base física de un diodo fabricado con un semiconductor. Las zonas pueden ser del mismo tipo pero con distinto dopaje, o una "i", o una un conductor (diodo Schottky)
Símbolo general
de un DIODO
N
P
Flecha  Conduce
en sentido P  N
Camino cortado  No
en sentido N  P
En los de semiconductor hay I en ambos sentidos
Antes se usaba una R -un filamento- en un tubo de vacío (una bombilla incandescente). Se le aplicaba una ddp y circulaba corriente. La R se calentaba y los e- de la corriente escapaban robando energía de la agitación térmica (efecto termoiónico). Se aplicaba, entonces, una caída de potencial entre una placa conductora (ánodo, P) y la R (cátodo, N). Así se atraía a los e- hasta la placa y había corriente por el circuito exterior. Aplicada en sentido contrario volvían a la R y no había corriente
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
17

## Slide 18
El diodo pasa de inversa (no conduce) a polarización directa (conduce),
al abrir el interruptor, y protege al circuito del transitorio de la bobina
+
-
Actualmente al hablar de corriente continua nos solemos referir a una corriente constante, y con una corriente alterna a una sinusoidal. En un principio, continua indicaba una corriente en un solo sentido en el tiempo, constante o no, y alterna una que a lo largo del tiempo se producía en ambos sentidos. Usando un diodo se conseguía tener una corriente en un solo sentido, una continua partiendo de una alterna, ya que solo la permitía en un sentido. Se decía que un diodo rectificaba la corriente, su comportamiento, que actuaba como rectificador. Actualmente, se podría decir, alternativamente, que un diodo [rectificador] participa en un circuito que transforma alterna en continua, que la hace cte., que la rectifica (recta horizontal en t)
L
R
I
+
-
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
18

## Slide 19
9.6 CURVA CARACTERÍSTICA DE UN DIODO Y
MODELIZACIÓN DE UN DIODO
IDiodo = f(VDiodo)
Ec. de Shockley
 : Factor de idealidad
("eta")
Si: 2 | Ge: 1 (nada, lo ideal)
Es mayor cuanto más recombinación hay en lugar de difusión hacia RCE (implica menos I)
VT = KT/e =
= Dh/h = De/e =
= 26 mV
(a 300 K, a 27 ºC)
VT: Voltaje térmico
(>0)
VD e ID positivas
en directa
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
19

## Slide 20
ID (mA)
VD (V)
I tiende a I0 (I0 < 0 y << mA)
Crece
exponencialmente
(1 << exp())
 I0: Corriente inversa de saturación o inversa máxima
Si: nA | Ge: A (<< mA)
ID = I0 si VD = 
(se considera que se tiene entre -1 y -2V)
Directa
("Forward")
VD > 0
ID > 0
Sentido P  N
Inversa
("Reverse")
VD < 0
ID < 0
Sentido P  N
I0 aumenta con T
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
20

## Slide 21
Ruptura y Avalancha
Los portadores minoritarios ganan suficiente EC para producir
pares e--h en colisiones (ruptura)
Los portadores iniciales, y los generados, pueden repetir
el proceso, produciéndose una avalancha
  anchura de RCE
(porque hay un mayor
número de colisiones)
BV
BC
Si VD tal que |E| > 106 V/cm
Con Polarización Inversa
-
+
Se producen dos fenómenos que compiten entre sí no incluidos en la ec. de Shockley
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
21

## Slide 22
BV
BC
Efecto Zéner
 El campo es suficiente grande para arrancar e-
de átomos y generar pares e--h
-
+
Los e- pasan a un estado posible con la misma energía en BC,
si está suficientemente cerca en el espacio (efecto túnel).
Desaparecen de un sitio y aparecen en el otro, en medio
no pueden estar (energía no permitida)
  1/anchura de RCE
(porque más cerca estados)
En un SSD (“Solid State Disk”), se escribe un “1” en un transistor que tiene uno de sus 3 terminales modificado (con un conductor aislado adicional) recolectando e- de una corriente entre los otros dos (efecto termoiónico). Se borra (se retiran los e-) provocando efecto túnel entre uno de esos terminales y el modificado. Que haya e- (1) o no (0), cambia la respuesta del transistor (lectura)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
22

## Slide 23
La ruptura y avalancha, y el efecto zéner, aportan gran cantidad de portadores de carga, dando lugar a un crecimiento grande de la corriente inversa para un cambio mínimo en VD. Esto es más notable con el efecto zéner: el voltaje se “clava” más
ID (mA)
VD (V)
VR: VRUPTURA
VZ: VZÉNER
En un diodo zéner:
VZ  100 – 102 V
VZ
VR
Se observa que la anchura de la RCE es inversamente proporcional al dopaje. Por tanto, un mayor dopaje favorece el efecto zéner, y uno menor la ruptura y avalancha
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
23

## Slide 24
 VU: Tensión umbral o de codo ("threshold“ o “knee” –rodilla–)
Si : 0,6 – 0,7 V
Ge: 0,2 – 0,3 V
VD a partir de la que ID pasa a crecer “mucho” en polarización directa con poca variación en VD
(valor según criterio elegido)
ID (mA)
VD (V)
VU
VZ
VR
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
24

## Slide 25
ID (mA)
VD (V)
Dispositivo no lineal
VD/ID = RD  cte.
RD  k
RD  k
RD  M o G
VZ
VR
Conduce
"No" conduce
Conduce
(ID << mA)
La ddp aplicada a un diodo, VD, es mayor que la que se aplica a la unión, que es la que aparece en la ec. de Shockley, porque el semiconductor tiene resistencia. Cuando claramente conduce, es la porción mayor, para igualar la corriente, ID, que permite la unión PN. “Sin conducir”, es al revés, al permitirse poca ID. Con efecto zéner es menos notable, al no “notarse” la resistencia de la unión (efecto túnel), solo la resistencia de las zonas neutras
VU
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
25

## Slide 26
A la hora de resolver un circuito con diodos, hay que emplear
la ecuación que describa su comportamiento
Alternativas
 Resolver gráficamente
el sistema de ecuaciones
 Aproximar el comportamiento
del diodo a un modelo lineal
El comportamiento no lineal supone una dificultad matemática
MODELIZACIÓN DE UN DIODO
Sin considerar ruptura, avalancha, efecto zéner, resistencia, efectos capacitivos e inductivos, y siendo la generación de pares solo por excitación térmica, esa ecuación es la de Shockley
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
26

## Slide 27
Obtener el valor de la corriente que circula por la malla y la caída de potencial que hay tanto en el diodo como en la resistencia
Veamos ambas estrategias aplicada a un ejemplo
R

 = 2 V
R = 1 k
I = +ID
I = -ID
DIODO
I
I
V = +VD
V = -VD
V
V
Es lo mismo que:
I
I
R

I
Está en polarización directa

## Slide 28
R

 = 2 V
R = 1 k
I
I
I = +ID
I = -ID
DIODO
I
I
V = +VD
V = -VD
V
V
I = + ID
 = + VD + VR
VR = R I
Hace falta una ec. más
 = VD + R ID
(hay 2 incognitas)

## Slide 29
ID
VD
2
1
1
2
ID = f(VD)
en pol. directa (ec. adicional)
1ª OPCIÓN
ID = /R  1/R VD
Y = a + b X
VD = 0  ID = /R = 2 mA
ID = 0  VD =  = 2 V
Puntos de
corte con ejes
VD = 0,8 V
ID = 1,2 mA
VR = 1,2 V
Recta
de
carga
 = VD + R ID
 = 2 V
R = 1 k
Punto de trabajo
Verifica las 2 ecs.
Gráficamente:
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
29

## Slide 30
 La modelización permite la aplicación de todo lo que exige un comportamiento lineal:
 La modelización o aproximación lineal facilita los cálculos, pero supone cometer un error
Vr
VU
ID
VD
Modelo lineal ideal
El diodo es equivalente a:


R = 
P
N

P
N
VU
ID



P
N
|Vr|
ID

2ª OPCIÓN
- Incluir el diodo en un equivalente Thevenin o Norton
- Aplicar el concepto de corriente de malla o
el teorema de superposición

## Slide 31
Vr
VU
ID
VD
Modelo lineal ideal
El diodo es equivalente a:


R = 
P
N

P
N
VU
ID



P
N
|Vr|
ID

2ª OPCIÓN
|Vr| = 1000 V
VU = 0,7 V
Tenemos un diodo rectificador
Está en directa y
 > VU:
Hipótesis:
Punto de trabajo
VD = VU = 0,7 V
VR =  – VD = 1,3 V
 = 2 V
R = 1 k
I = VR / R = 1,3 mA
No hay contradicción
ID = I > 0, circula en sentido PN
Debe conducir

## Slide 32
Vr
VU
ID
VD
Modelo lineal ideal




2ª OPCIÓN
Veamos otras hipótesis
Hay contradicción
I = ID = 0
VD =  – VR = 2 V
VD > VU
VR = RI = 0
I = VR / R = 1,002 A = ID > 0
Hay contradicción
VD = Vr = – 1000 V
VR =  – VD = 1002 V
ID PN
El diodo es equivalente a:
R = 
P
N

P
N
VU
ID

P
N
|Vr|
ID


## Slide 33
Modelo lineal más real
VU
Vr
ID
VD
Pendiente de recta VD=f(ID)
r = VD/ID
P
N
|Vr|
ID
r3
P
N
VU
ID
r2
P
N

|I0|
P
N
r1
ID
NO VISTO EN CLASE

## Slide 34
Pendiente de tangente a VD= f(ID) en punto de trabajo (aprox. lineal)
 Si la V aplicada es suma de una continua más una alterna pequeña (pequeña señal). Usando el teorema de superposición, en continua, se obtiene el punto de trabajo, como hemos visto, y en alterna, la contribución extra modelizando el diodo con una resistencia [dinámica]
rD = dVD/dID
 Tanto a los excesos de carga difundidos, como a los asociados a impurezas, se les puede asociar una capacidad. Un diodo en alterna y en inversa con un nivel de continua, con su L y R despreciables, se comporta como un condensador de capacidad variable según el nivel de continua aplicado
Varicap
Varactor o
(100-102 pF)
NO VISTO EN CLASE